## ТЕХНИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ   СРЕДСТВО   «КМ-204М»

ООО «МЕДПРОМРЕСУРС»   г. Челябинск ул. Тарасова 52 оф. 9           тел./факс 232-83-77 т. 236-18-78  т. 89193310581                     e-mail:medpromresurs@mail.ru

Техническое моющее средство «КМ-204М» изготавливается по  ТУ 2332-011-54152686-2003.

КМ-204М является концентратом, предназначенным для одновременного обезжиривания, травления и фосфатирования металлических поверхностей перед окрашиванием.

Преимуществом КМ-204М по сравнению с традиционными методами подготовки поверхностей является совмещение процессов обезжиривания, травления  и фосфатирования    в одном растворе. Детали и конструкции можно обрабатывать методом погружения или наносить разбавленный раствор  тряпкой , щеткой, валиком или кистью. В рабочей зоне не требуется мощная система вентиляции воздуха.

При сильном загрязнении обрабатываемых поверхностей смазками и маслами рекомендуется предварительное обезжиривание деталей моющим средством   «Супер Эко»

ТУ 2384-005-54152686-2001

Средство КМ-204М :

- Удаляет с металлических поверхностей масляные загрязнения, следы коррозии, прокатную и кузнечную окалину.

- Удаляет отложения ржавчины при увеличении времени  воздействия раствора.

- Протравливает  и обеспечивает антикоррозионную защиту металлических поверхностей. Интервал времени между обработкой поверхности и ее окрашиванием (при работе в закрытых помещениях)  может составлять  до двух недель.

- Шлифует металлические поверхности перед покраской без применения других химикатов и обеспечивает хорошую адгезию лакокрасочных материалов.

Применение :

- Средство применяется для очистки стальных и чугунных поверхностей. Особенно хорошо подходит для обработки литых чугунных изделий, позволяя избежать трудоемкой и дорогостоящей обработки пескоструйным аппаратом. Не рекомендуется  применять для обработки гальванических, никелированных, хромированных и оловянных поверхностей.

- КМ-204М  разбавляется водой в соотношении от 1:2 до 1:10. Детали погружаются  в раствор на 5-15 минут. Время обработки увеличивается при сильном загрязнении смазками,

- маслами и уменьшается при подогреве  раствора до 40-50 0С.

- Для удаления отложений ржавчины и окалины детали погружаются в раствор КМ-204М

- с разбавлением водой  в соотношении1:2 на 20-40 минут.

- Обработку можно провести нанося раствор на деталь обтиранием или распылением.

Обработанные поверхности промываются водой под струей или в емкости ( вода не должна содержать ржавчины),  затем сушатся.

Меры безопасности :

- При транспортировке, хранении и использовании средства соблюдать правила безопасности при работе с едкими веществами. Необходимо соблюдать повышенную осторожность, особенно при ручном способе нанесении средства на обрабатываемые детали. Необходимо работать в спецодежде, предназначенной для работы с кислотами, в защитных очках и резиновых перчатках. При попадании моющего средства на кожу необходимо смыть его водой, при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.